Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Строительные материалы

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта | ОПК-3.4 Производит выбор строительных материалов для строительных конструкций и определяет их качество на основе экспериментальных исследований | Б1.О.25 Строительные материалы | Обучающийся знает: -основы строительного материаловедения, изделия и конструкции, современные эффективные материалы, способы их изготовления, свойства и область применения; -современные методики испытаний и контроля качества строительных материалов Обучающийся умеет: -рационально выбирать материал для обеспечения заданных показателей качества, экономичности; -проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А |  |  |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите свойства строительных материалов с разделами Классификации основных свойств строительных материалов А) к химическим свойствам относятся; 1) плотность. Б) к механическим свойствам относятся; 2) пористость. В) к физическим свойствам относятся; 3) прочность. Г) к технологическим свойствам относятся; 4) твердость. 5) растворимость. 6) гидратация. 7) гвоздимость. 8) распиливаемость. 1 | А 5;6 Б 3; 4 В 1;2 Г 7; 8 |
| 2. 3 мин А |  |  |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите вид материала, применяемого в качестве крупного заполнителя для определенного вида бетона А) крупный заполнитель для тяжелого бетона гражданского назначения; 1) щебень гранитный. Б) крупный заполнитель для легкого бетона гражданского назначения; 2) щебень известняковый. В) крупный заполнитель для особотяжелых бетонов для защиты от радиоактивных излучений; 3) керамзитовый гравий. Г) крупный заполнитель для тяжелого жаростойкого бетона; 4) вулканическая пемза. 5) боритовая руда. 6) свинцовая стружка. 7) шамотный щебень. 8) корундовый щебень. | А 1;2 Б 3;4 В 5; 6 Г 7; 8 |
| 3. 3 мин А |  |  |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите вид вяжущего материала и вид бетона А) вяжущие для гидротехнических бетонов; 1) пуццолановый портландцемент. Б) вяжущие для жаростойких бетонов; 2) сульфатостойкий портландцемент. 3) глинозёмистый портландцемент. 4) жидкое стекло. | А 1; 2 Б 3; 4 |
| 4. 3 мин А |  |  |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите виды сырьевых материалов и минеральных добавок А) Природные минеральные добавки для бетонов и растворов; 1) доломиты. Б) Искусственные активные минеральные добавки для бетонов и растворов; 2) опоки. 3) трепелы. 4) туфы. 5) обожженные глины. 6) доменные гранулированные шлаки. 7) топливные шлаки. 8) золы ТЭЦ. | А 1; 2; 3; 4 Б 5; 6; 7; 8 |
| 5. 3 мин Б |  |  |  | Обучающийся знает: -основы строительного материаловедения, изделия и конструкции, современные эффективные материалы, способы их изготовления, свойства и область применения; -современные методики испытаний и контроля качества строительных материалов Обучающийся умеет: -рационально выбирать материал для обеспечения заданных показателей качества, экономичности; -проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам | Укажите верную последовательность видов дорожных штучных каменных изделий и их размеры в убывающем порядке 1) бутовый камень 2) брусчатка для мостовых 3) щебень 4) искусственный дробленый песок | 1; 2; 3; 4. |
| 6. 3 мин Б |  |  |  |  | Укажите верную последовательность технологических операций при производстве строительной керамики - Приготовление керамических масс - Формирование сырца - Сушка изделий - Обжиг изделий | 1; 2; 3; 4. |
| 7. 3 мин Б |  |  |  |  | Укажите верную последовательность технологических операций при производстве строительного стекла - Приготовление шихты - Варка стекломассы - Формирование изделий - Отжиг изделий | 1; 2; 3; 4. |
| 8. 3 мин Б |  |  |  |  | Укажите верную последовательность физико-химических процессов, происходящих при обжиге строительной керамики - Керамическая масса теряет свои пластические свойства и каолинит переходит в метакаолинит - Происходит диссоциация гинообразующих минералов - Происходит образование технического минерала силлиманита - Происходит образование технического минерала муллита | 1; 2; 3; 4. |
| 9. 3 мин В |  |  |  | Обучающийся знает: -основы строительного материаловедения, изделия и конструкции, современные эффективные материалы, способы их изготовления, свойства и область применения; -современные методики испытаний и контроля качества строительных материалов Обучающийся умеет: -рационально выбирать материал для обеспечения заданных показателей качества, экономичности; -проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для балластного слоя железнодорожного пути применяют 1) шамотный кирпич 2) щебень, полученный дроблением скальных пород 3) фибролит 4) ангидрит | 2) Обоснование выбора: щебень, полученный дроблением скальных пород обладает физико-механическими показателями (высокой марочной прочностью, морозостойкостью) необходимыми в качестве балластного слоя железнодорожного пути |
| 10. 3 мин В |  |  |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для повышения долговечности природных каменных материалов в конструкциях рекомендуется применять - Пропаривание в автоклаве - Кремнефторизацию или флюатирование - Термическую обработку, подразумевающую нагрев и охлаждение по определенному режиму - Прессование | 2) Кремнефторизацию или флюатирование являются химическими методами защиты природных каменных материалов, которые проводятся с целью защиты поверхности материала от негативного воздействия окружающей среды |
| 11. 3 мин В |  |  |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Пуццолановый портландцемент получают - путем тонкого совместного помола портландцементного клинкера и гранулированного доменного шлака - путем тонкого измельчения клинкера - путем совместного помола клинкера и активной минеральной добавки с необходимым количеством гипса - путем тонкого совместного помола портландцементного клинкера и выгорающих добавок | 3) Пуццолановый портландцемент получают путем совместного помола клинкера и активной минеральной добавки с необходимым количеством гипса. В качестве активных минеральных добавок выступают пуццоланические вещества вулканического происхождения, например вулканический пепел, осадочного происхождения, например диатомиты, опоки, трепелы, или некоторые виды отходов промышленных производств, например гранулированные доменные шлаки. Введение этих добавок способствует повышению гидравлические свойств портландцемента |
| 12. 3 мин В |  |  |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Активация портландцемента заключается - в дополнительном помоле - в длительном вылеживании на воздухе (более двух месяцев) - в периодическом увлажнении - пропариванием в автоклаве | 1) Активация портландцемента заключается в дополнительном помоле, так как при помоле увеличивается доля частиц определённого размера в общей массе цементного порошка |
| 13. 5 мин Г |  |  |  | Обучающийся знает: -основы строительного материаловедения, изделия и конструкции, современные эффективные материалы, способы их изготовления, свойства и область применения; -современные методики испытаний и контроля качества строительных материалов Обучающийся умеет: -рационально выбирать материал для обеспечения заданных показателей качества, экономичности; -проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Практика — приоритетная часть науки «Строительные материалы», представляет собой сумму знаний 1) о производстве строительных материалов и изделий 2) о технологических способах переработки (механической, химической) сырья с получением качественной готовой продукции 3) о технических характеристиках качества различных строительных материалов 4) о гипотезах и теоремах строительного материаловедения | 1; 2; 3 Технические характеристики качества различных строительных материалов, технологические способы переработки сырья, производство строительных материалов и изделий являются ключевыми факторами производственного процесса, что относится к части науки о строительных материалах – практике. |
| 14. 5 мин Г |  |  |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Теория науки «Строительные материалы» составляет сумму знаний 1) о существенных связях, возникающих в процессах структурообразования и формирования свойств строительных материалов на стадиях практической технологии переработки сырья или использования готовой продукции в строительстве 2) о сущности явлений и процессов, связанных с возникновением новообразований, микро- и макроструктурных элементов, их взаимосвязей при переработке сырья и формировании (медленном или быстром) единой структуры монолитного строительного материала или изделия в технологический период 3) о единой классификации многообразных строительных материалов, каждый из которых при соответственных условиях подчиняется общим научным принципам и основным объективным закономерностям 4) о практическом использовании материалов и изделий при возведении зданий, инженерных сооружений и других строительных объектов | 1; 2; 3 Наука «Строительные материалы» изучает структуру, свойства материалов, их взаимосвязь дуг с другом и с окружающей средой, что является ключевыми факторами теоретического раздела науки. |
| 15. 5 мин Г |  |  |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. К природным строительным материалам относятся 1) бутовый камень 2) пиломатериалы из древесины 3) строительная керамика 4) серый чугун | 1; 2 Бутовый камень и пиломатериалы из древесины являются природными строительными материалами, полученными без изменения структуры и химических свойств, в отличие от строительной керамики и серого чугуна, изготовленных в результате сложных технологических операций, с изменением свойств первоначальных сырьевых материалов |
| 16. 5 мин Г |  |  |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. К минеральным вяжущим веществам относятся 1) портландцемент 2) воздушная известь 3) строительный гипс 4) глина | 1; 2; 3 Минеральными вяжущими называются порошкообразные вещества, способные при затворении водой растворяться, а затем затвердевать и набирать марочную прочность с образованием плотного прочного камня без применения термической обработки. К ним относятся, например, портландцемент, воздушная известь, строительный гипс |
| 17. 10 мин Д |  |  |  | Обучающийся знает: -основы строительного материаловедения, изделия и конструкции, современные эффективные материалы, способы их изготовления, свойства и область применения; -современные методики испытаний и контроля качества строительных материалов Обучающийся умеет: -рационально выбирать материал для обеспечения заданных показателей качества, экономичности; -проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам | Определить, пользуясь диаграммой Н. Н. Чулицкого влажность лесоматериала, хранившегося на складе при средней температуре окружающего воздуха 220 и относительной влажности 65%. | Влажность древесины определяем по диаграмме Н. Н. Чулицкого, исходя из температуры и относительной влажности воздуха: Wg = 12%. |
| 18. 10 мин Д |  |  |  |  | Расшифруйте класс арматурной стали А-1. Опишите её свойства | Согласно ГОСТ 34028-2016 арматура А1 обозначается по-другому – арматура (арматурная сталь – далее АС) A-I (А240), такое обозначение расшифровывается, как "арматура класса А1". Разделение на классы в этом ГОСТе произведено по одной из механических характеристик АС – по пределу текучести. Условная ее величина для изделия A1 указана в скобках после индекса A – число 240. Это и есть значение предела текучести в кгс/мм2, но перемноженное на 10. Таким образом, арматура А1 обладает пределом текучести 24 кгс/мм2 (соответствует 235 Н/мм2). Согласно ГОСТ 34028-2016, АС A-I изготовляют только с гладким профилем – без рифления поверхности правильного круглого сечения. Внешне она в зависимости от номинальной толщины похожа на стальную проволоку либо пруток. |